| ## 钻孔桩技术交底书(旋挖) |  | 表格编号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GLTDQ-2018-01 |
| 项目名称 | XX铁路 | 第 1 页 共 18页 |
| 交底编号 | TDQ-ZKZ-01 |  |
| 工程名称; XX特大 桥DK130+958.270～DK131+528.370. 设计文件图号; 施(桥)-41. 施工部位; XX特大 桥钻孔桩基础. 交底日期. - 技术交底范围 本交底为XX特大 桥(DK130+958.270～DK131+528.370)钻孔桩施工技术交底. - 设计情况 本桥墩台均采用钻孔桩基础,采用1.0米桩径按摩擦桩设计. 地质情况说明表 岩层; 类别; 状态; 承载力(KPa). (2)4; 粉质黏土; 硬塑; 160. (4)1; 粉质黏土; 硬塑; 180. (11)1; 花岗岩; 全风化(土状); 200. (11)1-1; 花岗岩; 全风化(土状); 250. (11)1-2; 花岗岩; 强风化(块状); 250. (11)2; 花岗岩; 强风化(块状); 500. 柱桩桩基参数表 墩台号; 桩数(根); 桩径(厘米); 桩长(厘米); 主筋长度 (厘米); 单根桩混凝土设计量(米2); 备注. 福州台; 10; 100; 3600; 1600; 28.3. 1号墩; 8; 100; 3450; 1550; 27.1. 2号墩; 8; 100; 3600; 1550; 28.3. 3号墩; 8; 100; 3500; 3490; 27.5. 4号墩; 8; 100; 3600; 3590; 28.3. 5号墩; 8; 100; 3900; 1550; 30.6. 6号墩; 8; 100; 4100; 1600; 32.2. 7号墩; 8; 100; 4000; 1550; 31.4. 8号墩; 8; 100; 4000; 1550; 31.4. 9号墩; 8; 100; 3900; 1550; 30.6. 10号墩; 8; 125; 3900; 1550; 30.6. 11号墩; 8; 100; 3900; 1550; 30.6. 12号墩; 8; 100; 2900; 2890; 22.8. 13号墩; 8; 100; 3350; 1550; 26.3. 14号墩; 8; 100; 3350; 1550; 26.3. 15号墩; 8; 100; 3350; 1550; 26.3. 16号墩; 8; 100; 3200; 3190; 25.1. 漳州台; 10; 100; 3150; 3140; 24.7. 3、施工准备 3.1场地准备 (1)修筑施工便道,接通水、电,泥浆池、钻渣临时存储池,布置好钻渣弃土场.确保场地平整、坚实. (2)本桥共设置9个泥浆池(泥浆池和泥浆沉淀池),分别设置于每两个墩台之间,泥浆池(泥浆池和泥浆沉淀池)截面尺寸6米*9米*2米,采用1:0.5放坡.进行开挖时,泥浆池与泥浆沉淀池之间预留0.24米厚的隔墙,并在隔墙中间设置一条深0.8米、宽0.5米的泥浆循环通道.开挖完成后泥浆池坡面采用砖砌后进行砂浆抹面,泥浆池(泥浆池和泥浆沉淀池)四周采用防护栏做防护设置. 3.2机具准备 现场机械准备包括旋挖钻机(1台)、钢护筒、挖掘机(1台)、汽车吊(1台)、泥浆泵(1台)等. 3.3材料准备 进场材料(水泥、粗细骨料、钢筋等)满足连续施工的要求,并通过原材料检验合格. 3.4人员准备 配置施工现场技术负责人、质检员、安全员、试验人员,相应技术人员.其它作业人员安排如下: 现场人员配置 序号; 岗位; 人数. 1; 技术负责人; 1. 2; 施工员; 1. 3; 质检员; 1. 4; 安全员; 1. 5; 实验员; 1. 6; 技术员(作业队); 1. 7; 工班长; 1. 8; 作业人员; 5. 3.5技术准备 1、依据工点附近的测量控制网和加密点,对钻孔桩精确定位放样,并设置护桩. 2、熟悉和分析施工现场的地质、水文资料,针对不同的地质情况,对钻杆、钻具、斗齿 、护筒、泥浆、清孔工具、检测等施工机械与设备进行选择和优化. 3、熟悉施工现场环境,摸清邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物等的分布情况. 4、熟悉和掌握施工过程中施工记录表格、检验批的填写和审批程序. 4、技术要求及施工工艺 4.1技术要求 (1)制备的泥浆需要检测全部性能指标:泥浆比重、黏度 、含砂率、胶体率和PH值,技术员、质检员在钻进过程中,随时抽查泥浆比重、黏度 和含砂率. (2)每钻进2米和地质变化时及入岩后每钻进0.5米质检员采集渣样,装入渣样袋中封存,渣样袋标签上写明取样时间、钻进深度 、渣样情况,并绘制地质柱状图,与施工图纸核对地质情况是否一致.钻孔达到设计深度 后,报请设计单位人员核实地质情况. (3)桩位偏差控制在5厘米内.钻机对中位置以钻孔桩设计位置为准,中心允许偏差不得大 于5厘米;钻杆倾斜率小 于1%. (4)孔径、孔深、孔位、孔型和垂直度 必须符合设计要求. (5)钻孔桩护筒应坚实不漏水,护筒埋深一般地段护筒长度 不小 于2米,松软土、砂层根据实际情况调整护筒长度 . (6)浇筑水下混凝土前进行清孔,柱桩桩底沉渣厚度 不应大 于5厘米,其余摩擦桩不应大 于20厘米. (7)对混凝土输送管道和料斗等进行充分湿润,但不得有明水积存. 4.2施工工艺 4.2.1工艺流程 工艺流程图 4.2.2施工工序 4.2.2.1平整场地 清除杂物,更换软土,夯填密实.钻机作业过程中置于坚实的土质上,以免产生不均匀沉陷. 4.2.2.2测量放样 在距离护筒外侧不小 于2米的位置,按十字正交方式埋设4个护桩.护桩基础埋设坚实牢固,完成后拉线检验精度 . 4.2.2.3护筒埋设 (1)护筒用6～8米米的钢板制作,其内径大 于钻头直径20厘米,一般地段护筒长度 不小 于2米,松软土、砂层根据实际情况调整护筒长度 ,护筒顶面高出施工地面30~50厘米 . (2)钻孔时,孔内水位宜高于护筒底脚0.5米以上或地下水位以上1.5米～2.0米. (3)桩基护筒埋设采用挖埋法.埋设准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不大 于5厘米,垂直度 偏差不大 于1%. (4)护筒埋置深度 :桩基护筒埋深不小 于桩径的长度 ,并高出施工地面30~50厘米. (5)挖埋护筒及钻孔过程随时校正桩位.并在埋设前通过定位桩拉线放样,把钻孔中心位置标于坑底;再把护筒放进坑内,用十字架找出护筒的圆心位置,护筒圆心与坑底钻孔中心位置重合,用水平尺校正,护筒就位后,其外侧开挖缝分层回填捣实. 4.2.2.4泥浆制备及循环净化 护壁泥浆采用塑性指数大 于15的黏性土、水混合搅拌制成,在泥浆池中用搅拌机将泥浆搅拌好后,泵入孔内.随钻孔深入,及时往孔内补充泥浆,使其水面高度 高于护筒底部0.5米,保证钻孔壁稳定. 泥浆性能控制标准 钻孔使用机具; 泥浆性能. 比重; 黏度 (s); 含砂率(%); 胶体率; PH值. 旋挖钻机; 1.05～1.15; 一般地层16～22s,松散、易坍地层19～28s; ≤4%; ＞95%; >6.5. 4.2.2.5钻孔 (1)钻机就位:旋挖钻机钻机进入现场后,移动就位,偏差不大 于5.0厘米,钻机的起重滑轮和固定钻杆的卡机,应在同一垂直线上,保持钻孔垂直.然后将钻斗吊起,徐徐放进护筒内.钻机就位前,对主要机具进行检查、维修和安装、配套设施的就位及水电供应的接通等. (2)钻机就位后,底座和顶端应平稳,不得产生位移和倾斜. (3)钻机操作要求: 开钻时使用低档慢速钻进,钻至护筒以下1米后再以正常速度 钻进;钻进过程中,经常检查土层变化,对不同的土层采用不同的钻速、钻压、泥浆比重和泥浆量. (4)钻孔时,孔内水位宜高于护筒底脚0.5米以上或地下水位以上1.5～2.0米.在旋挖钻进中取渣和停钻后,应及时向孔内补充新鲜泥浆,保持孔内水头高度 和泥浆比重及黏度 .钻孔时,起、落钻头速度 宜均匀,避免造成塌孔事故,不得过猛或骤然变速,孔内出土不得堆积在钻孔周围. (5)当地质条件许可时,可不进行泥浆护壁,实现干挖成孔.当遇有较大 的冻结层上水和冻结层下水时,可向孔内投入泥浆,利用旋挖过程所产生的离心力将浆液挤入孔壁进行护壁. (6)钻孔作业应连续进行,因故停钻时,钻机应将钻斗提出孔外,孔口应加护盖.钻孔过程中应经常检查并记录土层变化情况,并与地质剖面图核对.钻孔到达设计深度 后,应对孔位、孔径、孔深和孔形进行检验,并填写钻孔记录表.孔位偏差不得大 于5厘米. 4.2.2.6旋挖钻进 (1)旋挖钻机采用筒式钻斗.其钻进成孔工艺为:旋挖成孔首先通过底部带有活门的桶式钻头回转,利用钻头底部的斗齿切削土体,旋转钻斗并施加压力,并直接将其土体装入钻斗内,仪表自动显示筒满时,钻斗底部关闭,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,如此反复作业提高成孔效率. (2)为保证孔桩质量采用隔桩跳孔施工方式进行钻孔. (3)钻进成孔及注意事项 ①钻机就位后,必须对钻机的钻杆进行竖直度 检测和调整,调整好后应将钻杆的调整系统锁住,注入调制好的泥浆,然后进行钻孔.钻进时应先慢后快,确认地下是否有空洞等不利地层,并做好泥浆护壁工作,泥浆相对密度 控制在1.05～1. 15之间,含砂率不大 于4%.钻进过程中保持孔内有规定的水头和要求的泥浆指标,以防坍孔.因故停钻时,孔口应护盖,严禁钻头留在孔内,以防埋钻. ②在开始钻进或穿过软硬层交界处时采用低速钻进.孔过程中根据地质情况控制进尺速度 :由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度 ;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度 . 在钻孔过程中, 应根据具体情况对钻杆进行竖直度 检测, 防止钻杆因不可控制因素而变动,影响成孔质量.施工过程中对钻头磨损超标的应及时更换. ③钻进过程中配备专人清理钻头四周夹带的泥块,确保钻头下入孔底有泥浆通道使下钻顺利.由于钻孔速度 快,为确保孔壁稳定不出现坍塌,由专人对地质情况进行复查并经常进行泥浆指标的测定,及时调整泥浆性能. ④成孔中,按确定的参数施工,记录成孔过程的各种参数,如钻进深度 、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况.钻进时及时填写钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班的注意事项. ⑤在钻进过程中,必须控制好钻杆的提升速度 和下降速度 .钻斗升降速度 保持在 0. 75～0.80米/s.进入粉砂层或亚砂土层时,其升降速度 减缓. (4)成孔标准 钻孔达到设计深度 后使用检孔仪检查孔深、孔径和孔型、沉渣厚度 等.检测时将超声波检测探头自护筒慢慢下放至孔底,从显示屏上读取孔深、孔径、孔型、沉渣厚度 等信息,孔深、孔径不小 于设计值,孔型完好无缩颈现象,沉渣厚度 小 于5厘米,则表明该孔已达到成孔标准. 4.2.2.7第一次清孔 (1)旋挖钻机成孔由于渣土由钻斗直接从底部取出,保证孔底泥浆沉淀厚度 小 于5厘米.若是泥浆相对密度 过大 ,则可能出现泥浆沉淀过厚,此时采用钻斗清渣,同时抽换孔内浆液,保证泥浆含砂率小 于4％.若是下钢筋笼后出现孔底沉淀厚度 超标,则进行二次清孔. (2)成孔检测合格后,报请设计地质人员核对岩层地质并签字确认,经监理工程师同意后进行清孔. (3)采用换浆法清孔,严禁采用加深钻孔深度 方法代替清孔.换浆法是将合格的泥浆输送进入孔底,在泥浆泵的压力作用下,将孔底的沉渣和孔内较浓的泥浆逐渐挤出孔口,排至泥浆池内.清孔结束并自检合格后,申报监理工程师进行泥浆比重、含砂率、黏度 、沉渣厚度 检查,沉渣厚度 柱桩桩底不大 于5厘米,摩擦桩桩底不大 于20厘米.孔泥浆性能控制标准见下表. 清孔泥浆性能控制标准 试验项目; 比重; 黏度 (s); 含砂率(%); 柱桩孔底沉渣厚度 (厘米); 摩擦桩孔底沉渣厚度 (厘米). 指标; <1.1; 17～20; <2; ≤5; ≤20. 4.2.2.8钢筋笼制作 (1)钢筋笼骨架在2号号钢筋加工厂采用滚焊机一次性制作完成,钢筋直径、间排距严格按设计图纸要求控制. (2)按照设计规定,桩顶主筋采用喇叭型深入承台,伸入承台内的主筋长度 不小 于40倍主筋直径,距承台底面3米以上范围内的钢筋不得留有接头. (3)根据设计及规范要求,箍筋采用螺旋筋,在进行钻孔桩浇筑前,对桩顶设计高程(含桩基接入承台长度 )以上范围主筋采用PVC管进行保护. 4.2.2.9钢筋笼安装 (1)钢筋保护层厚度 通过在骨架顶端设置控制保护层的混凝土垫块,其间距竖向为2米/道,每道4个,沿桩周均匀分布,并在骨架顶端设置吊环. (2)钢筋笼在钢筋厂制作完成后挂上标志牌,标明墩号和桩号,经监理工程师验收合格后装车运出.现场钢筋骨架临时存放的场地保证平整、干燥.存放时,每隔2米,采用方木或工字钢焊接形式,设置高20厘米,长7米的衬垫,使钢筋笼高于地面不小 于20厘米,并加盖防雨布,以免受潮或沾上泥土. (3)钢筋笼采用专用运输车运至施工现场,长大 钻孔桩钢筋笼运输中要配置专用托架,采用平板车运至现场,保证运输过程中保证骨架不变形. (4)钢筋笼入孔时使用吊车进行安装.在安装钢筋笼时,采用两点起吊.第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度 的中点到上三分之一点之间.起吊点采取加强措施,以保证钢筋笼在起吊时不致变形.吊放钢筋笼入孔时对准孔径,保持垂直,轻放、慢放入孔,入孔后徐徐下放,不能左右旋转,严禁摆动碰撞孔壁.若遇阻碍停止下放,查明原因进行处理,严禁高提猛落和强制下放. (6)使用汽车吊吊装,接长安装钢筋笼,采用机械套筒连接,接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小 部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内接头的接头百分率不应大 于50%.连接钢筋时,钢筋规格和套筒规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损.滚压直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在接驳器中间位置相互顶紧,扭力扳手精度 为±5%.直螺纹钢筋接头拧紧力矩值见下表. 钢筋直径(米米); 16; 18-20; 22-25. 拧紧力矩(N·米); 100; 200; 260. 经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度 不应超过2P,根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采用不同的安装方法.钢筋笼允许偏差和检验方法见下表. 钻(挖)孔桩钢筋骨架允许偏差 序号; 项 目; 允许偏差(米米); 检验方法. 1; 钢筋骨架在承台底以下长度; ±100; 尺量检查. 2; 钢筋骨架直径; ±20. 3; 主钢筋间距; ±8(主筋直径16) ±10(主筋直径20); 尺量检查不少于5处. 4; 加强筋间距; ±20. 5; 箍筋间距或螺旋筋间距; ±20. 6; 钢筋骨架垂直度; 1%; 吊线尺量检查. 7; 钢筋保护层厚度; 不小 于7厘米; 检查垫块. (7)钢筋笼综合接地:钢筋笼底笼需做综合接地,在每根桩基中选用1根通长接地钢筋,桩基中的接地钢筋在承台中应通过连接钢筋环接.钢筋笼全笼设置时,可任意选取一根钢筋作为接地,非全笼设置时,需选取一根不小 于16米米钢筋接长至桩底,留10厘米保护层.并用红色油漆喷红标识. 4.2.2.10导管配置 (1)导管采用φ20～30厘米钢管,各节导管间采用丝扣连接.导管每节长度 根据桩长大 小 配置,最下端一节长度 可为4米,导管底口为斜切面,中间节长度 宜为2米等长,漏斗下可用1米长导管并配置1米、0.5米短管调节导管长度 . (2)导管首次使用前进行水密性试验,导管组装后轴线偏差不大 于孔深的0.5%,亦不大 于10厘米.水密性试验的压力不小 于孔底静水压力的1.5倍.压力值PW值约为0.73米pa. 试验方法:拼装好的导管先灌入70%的水,两端封闭,一端焊输风管接头,采用空压机输入压力空气风.持压15米in不漏水后,将导管滚动360°,再次持压15米in不漏水即为合格.试验完成后对导管进行编号,以便按编号顺序使用. (3)导管要居中下入孔内,导管下端距离孔底控制在40厘米～50厘米. (4)接导管前先洗净连接头,连接紧密,严禁渗漏. 混凝土浇筑示意图 4.2.2.11导管安装 (1)导管夹具用型钢制作,夹具支垫在护筒两侧的方木上,方木放置要平稳.严禁将支撑架放在护筒上. (2)各管节间采用螺纹丝口套筒连接,抱箍紧固.导管对正钢筋笼中心按照顺序缓慢下放,防止碰撞钢筋笼.导管全部下入孔内后,放到孔底,以便核对导管长度 及孔深,然后提起30～50厘米. 4.2.2.12第二次清孔 导管安装后检测沉渣厚度 ,若不满足设计要求进行二次清孔. 4.2.2.13混凝土运输 (1)桩施工所需混凝土均采用混凝土罐车运输到位,运输车的数量满足现场施工要求. (2)运输过程中要确保混凝土不发生离析、严重泌水及坍落度 损失过多现象,当发生上述情况时由现场试验人员对混凝土进行检测,确定处理方案. 4.2.2.14混凝土灌注 (1)钢筋笼安装完毕,及时检查孔底沉淀厚度 ,孔底沉渣厚度 满足设计要求. (2)首批混凝土灌注方量计算:首批混凝土的方量应能满足导管初次埋置深度 大 于等于1米和填充导管底部间隙的需要,首批混凝土量如下: 序号; 桩径(米); 首灌量(米3); 备注. 1; 1; 1.8. 施工现场采用1.8米³漏斗,漏斗与混凝土运输车出料口相连,保证混凝土连续灌注,能满足要求. - 混凝土浇筑完毕,孔口护筒应在混凝土初凝前拔出. - 混凝土的初存量应满足:首批混凝土入孔后,导管埋入混凝土的深度 不得小 于1米,并不宜大 于3米,当桩身较长时,导管埋入混凝土中的深度 可适当加大 . (5)混凝土灌注过程中要有专人测量混凝土面标高,正确计算导管在混凝土内的埋置深度 ,正确指挥导管的提升和拆除,保证埋置深度 不大 于6米,且不小 于2米. (6)混凝土应连续浇筑,中途不得停顿.并应尽量缩短拆除导管的间断时间, 每根桩的浇筑时间不应太长,宜在6h内浇筑完成. (7)混凝土灌注接近钢筋笼底部时,适当放慢灌注速度 ,减小 混凝土的冲击力,防止钢筋笼上浮. (8)灌注的桩顶标高应比设计高出1米,以保证混凝土浇筑质量,多余部分必须凿除,凿出后的桩头应无松散层. (9)混凝土浇筑完成后,再次上下窜动导管,待导管内无混凝土后,采用测绳进行测量(1～3米采用带漏斗测杆进行测量),达到灌注的桩顶标高后,再将导管拔除. (10)钻孔桩施工完成后,将剩余泥浆排入泥浆沉淀池中,及时对孔口进行回填,并平整场地. 5质量控制标准及检 5.1质量控制标准 实行“三检制”,工班长自检合格后报现场技术员复检,复检合格后报现场质检人员专检,专检合格后报现场监理工程师验收,验收合格后才能进行下道工序施工. - 5.1.1护壁泥浆 泥浆原材料宜选优质粘土;泥浆比重1.05～1.15;一般地层的泥浆黏度 为16～22s,松散易塌地层的泥浆黏度 为19～28s;泥浆含砂率≤4%;护筒内的泥浆顶面应始终高出筒外水位或地下水位至少1.5米～2.0米以上. - 5.1.2钻孔 (1)桩孔的钻进应分班连续作业,不得中途停止; (2)钻孔达到设计深度 后,对孔位、孔径、孔深、孔型和倾斜度 等进行检查; (3)孔底必须报经监理工程师检验签认后,才能进行吊放钢筋骨架和灌注混凝土. (4)用超声波成孔检测仪检查桩孔孔径和孔深,钻孔允许偏差见下表: 序号; 项目; 允许偏差. 1; 孔径; 不小 于设计孔径. 2; 孔 深; 不小 于设计孔深. 3; 孔位中心偏心; ≤50米米. 4; 倾斜度; ≤1%. 5; 浇筑混凝土前桩底沉渣厚度; 摩擦桩 柱桩; ≤200米米 ≤50米米. - 在桩基施工中必须严格按照设计文件要求,做好钻进过程中的地质判别工作,若发现现场地质与设计不符,应及时通知设计地质工程师进行现场确认,并确认下一步处理方案,未经确认不得浇筑水下混凝土. - 5.1.3清孔和安放钢筋笼 (1)清孔 ①孔内排出或抽出的泥浆手摸无2～3米米的颗粒. ②泥浆比重不大 于1.1. ③含砂率小 于2%. ④黏度 为17～20s. ⑤灌注水下砼前允许沉渣厚度 符合设计要求,否则应进行二次清孔. - 5.1.4混凝土浇筑(导管法) (1)浇筑混凝土之前测量孔底沉渣厚度 柱桩不大 于5厘米,摩擦桩不大 于20厘米,符合设计要求并经监理工程师同意后方可浇筑混凝土. (2)混凝土的初存量应满足首批混凝土入孔后,导管埋入混凝土的深度 不小 于1米且不大 于3米. (3)水下混凝土浇筑过程中,发生导管漏水或拔出混凝土面、机械故障或其他问题,应予重钻或有关单位研究补救措施. (4)灌注混凝土顶面标高要求高出设计桩顶标高0.5~1米. (5)混凝土的坍落度 控制在180～220米米. (6)水下混凝土应连续浇筑,中途不得停顿. (7)灌注混凝土过程中,勤测孔内混凝土面的深度 ,以便控制导管伸入混凝土中的深度 在2～6米. (8)混凝土现场试件取样不少于2组. - 5.2质量检验 5.2.1成孔质量检查 钻孔灌注桩在成孔过程中及终孔后、浇筑混凝土前,均需要由专职质量检查员对钻孔进行阶段性的成孔质量检查,并填写“钻孔检验批质量验收记录表”和“钻孔检验批工程报验申请表”,报送设计单位现场负责人确认地质情况,监理工程师验收、签字. (1)孔位检查 钢护筒埋设完,在桩开孔前采用全站仪定位检查. (2)孔径、孔形检查 孔径检测是在桩孔成孔后,下入钢筋笼前进行的,采用超声波成孔检测仪进行检查.检测时,超声波探头位于孔的中心,慢慢放入孔内. (3)孔深和孔底沉渣检查 孔深和孔底沉渣采用检孔仪进行检测,也可用测绳必须经检校过的钢尺进行校核.所有桩孔孔深和孔底沉渣厚度 应符合设计要求. 5.2.2清孔泥浆检查 (1)严禁采用加深钻孔深度 的方法代替清孔. (2)在抽渣或吸浆时,应及时向孔内注入清水或新鲜泥浆保持孔内水位. (3)所有桩孔在清孔后的泥浆比重、黏度 和含砂量均应符合清孔的设计要求. (4)各项检查经班组长自检合格报现在技术员复检,复检合格后报监理工程师进行专检. 5.2.3桩的质量检查 该桥均采用低应变反射波法桩身完整性检测. - 6质量、安全、环保、文明施工保护措施 - 6.1质量保证措施 - 6.1.1施工测量 (l)、对所有施工用的测量仪器要按要求定期到指定单位进行校定,施工过程中,如发现仪器误差过大 ,即时送修,并重新校定,精度 满足要求之后,方可重新使用. (2)、对设计单位交给的测量控制点进行复测、核对,如发现问题要通知设计单位及现场监理,分析原因并给出解决办法. (3)、施工基线、水准点、测量控制点,定期半月复测一次.各工序开工前,校核所有的测量控制点. 6.1.2钢筋工程质量保证措施 材料进场检验 钢筋进场需提供出厂证书和检验报告,并按规定取样送工程试验室进行试验,鉴定质量合格后方可使用. 6.1.3隐蔽工程的质量保证措施 为确保隐蔽工程质量始终处于受控状态,按质量控制的标准管理和程序文件严格进行质量管理,把责任落实到人,确保工程质量一次成优. 隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”. - 6.2环境保护 - 认真贯彻执行福建省环境保护的有关政策、法规,对参加施工的全体人员进行环境保护知识、法规宣传教育,把做好环境保护工作和坚持文明施工,变为每个职工的自觉行动. - 6.2.1健全组织机构,配备人员开展工作,做到环保工作有人负责、定期检查. - 6.2.2严格按建设单位要求和设计文件规定组织施工,每一个工程项目、每道工序,均按环保要求采取相应的保护措施. - (1)按批准的施工组织设计布置各种临时设施,加强管理,保持施工区和生活区的文明整洁. - (2)不干扰正常交通,并防止对周围的污染和堵塞. - 6.2.3结合本合同段工程实际,参加施工的队伍都要制定好文明施工的内部管理措施,确保施工现场周围道路畅通,排水系统经常处于良好状态,保持场容场貌整洁. - 6.2.4减少噪声污染 - (1)、各种临时设施和场地,如堆料场、加工场等距居民区不小 于300米,而且设于居民区主要风向的下风处. - (2)、机械设备尽量减少噪声、废气等的污染;建筑施工场地的噪声符合《建筑施工场地界噪声限值》(GB12523-1990)的规定,并遵守当地有关部门对夜间施工的规定. - 6.2.5泥浆处理 - 钻孔泥浆外运采用自卸车,车斗密闭,外罩蓬布,保证运输过程中不漏浆,并在场内设置一套清洗设备,装载泥浆的设备在场内清洗干净后驶出场外.钻渣按指定地点集中存放.本工程全部完成撤离施工现场前,按照建设单位要求,清理现场, 做好一切善后工作. - 6.3文明施工 - 为了 优质、高效的完成钻孔桩施工,项目部将要点抓桩基施工现场的安全文明作业. - 、科学合理布局施工平面,标准场容,树立各项健全的施工办理准则、文明施工、办法执行、职责到人、执行到岗、并查看督促查核. - 、施工现场围堰、围栏、围网规则成线,广告宣传标语夺目. - 、施工现场资料、设备、机具按指定地址规整堆积,现场资料、机具及时回收归库,做到工完、料净、场清. - 、施工现场办理人员和工人佩戴分色的安全帽,现场指挥及质检、安全等查看人员佩戴值勤,并悬挂警示标牌或警示灯. - 、施工中严厉依照工程质量检验鉴定标准进行,每道工序都要进行自检,并严厉依照监理程序进行施工. - 、现场钢材需挂牌标明,并要覆盖防雨. - 7成品保护 - 项目经理部根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案;以合同、协议等形式明确各工队对成品的交接和保护责任,确定各工队的成品保护责任,项目经理部在各工队保护成品工作方面起协调监督作用. - 7.1现场材料保护责任 - 由项目部统一供应的材料、半成品、设备进场后,由各施工队负责保管,项目经理和安全保卫部门进行协助管理. - 7.2钢筋的成品保护措施 - 严禁在钢筋笼主筋上打火引弧,不随意变更位置或进行切割,尽量避免踩踏钢筋. - 8异常情况处理措施 8.1钻孔异常处理 (1)钻孔中发生坍孔后,要查明原因和位置,进行分析处理.坍孔不严重时,可采用加大 泥浆比重、加高水头、埋深护筒等措施后继续钻进;坍孔严重时,回填重新钻孔. (2)发生卡钻时,不强提.要查明原因和钻头位置,采取正反回转钻头以及其他措施,使钻头松动后再提起. (3)发生掉钻时,要查明情况尽快处理. (4)发生卡钻、掉钻时,严禁人员进入没有护筒或其他防护设施的钻孔内. (5)成孔后或因故停钻时,要将钻具提至孔外置于地面上,关机、断电并要保持孔内护壁措施有效,孔口采取防护措施. (6)遇见孤石时,当孤石在浅表位置时,用挖掘机将孤石周围的土体挖除,估测孤石的大 小 ,较小 的孤石直接挖出来运走,大 体积的孤石采用风镐钻孔机械凿除的方式进行破碎清除,然后回填土继续按照原施工流程施工. 在钻进过程中遇到孤石时,提钻后,查明孤石的产状、大 小 、形状并依此来制定爆破孔的数量、分布和装药量,利用小 口径钻头在孤石上钻出爆破眼,然后在小 孔内安放适量的炸药对孤石进行爆破.清除孔内岩块进而达到钻孔顺利穿过孤石的目的.对于垂直高度 特别大 的巨石可以进行多次爆破直到钻孔穿过巨石. 8.2混凝土施工中异常情况原因分析及应对措施 8.2.1原因分析 (1)混凝土初凝和终凝时间太短,使孔内混凝土过早结块,当混凝土面上升至钢筋骨架底时,结块的混凝土托起钢筋骨架. (2)清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土顶面上,形成较密实的砂层,并随孔内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架. (3)混凝土灌注至钢筋骨架底都时,灌注速度 太快,造成钢筋骨架上浮. (4)施工现场混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差. (5)初灌混凝土量不够,造成初灌后埋管深度 太小 或导管下端口未被混凝土掩埋. (6)混凝土灌注过程拔管长度 控制不准,导管拔出混凝土面. (7)混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣. (8)清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成沉积砂层,阻碍混凝土的正常上升,当混凝土冲破沉积砂层时,部分砂粒及浮渣被包入混凝土内夹沙过大 时可能造成堵管. (9)超灌高度 不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准. 8.2.2应对措施 (1)清孔应达到验标要求. (2)严把水泥进厂质量关. (3)控制好施工现场混凝土配合比,掌握好搅拌时间和混凝土的和易性. (4)导管的埋置深度 宜控制在2～6米之间. (5)混凝土灌注过程中拔管应有专人负责指挥,根据理论灌入量计算孔内混凝土面和重锤实测孔内混凝土面,取两者的低值来控制拔管长度 ,确保导管的埋置深度 不小 于1米. (6)单桩混凝土灌注时间宜控制混凝土初凝时间内. (7)桩顶混凝土灌注完成后应高出设计标高0.5~1米. (8)在灌注最后阶段,孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样法测定. 交底人: 复核人: 日期:. 序号; 接受人; 职务; 日期; 序号; 接受人; 职务; 日期. |