聊城市人和轴承有限公司

浪形保持架过程检验规程

依据ISO/TS16949：2002标准编制

文件编号：RH/ZC/7.5.1-2

2006年03月01发布	2006年03月15实施

聊城市人和轴承有限公司

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 |  |  |  |  |  |
| 目录 1、主题内容与适用范围 2、各项标准 3、验收程序 4、检验要求 ①原材料检验要求 ②剪板检验 ③冲圆片检验 ④裁环检验 ⑤压弯检验 ⑥整形检验 ⑦冲孔检验 ⑧光饰检验 ⑨氮化检验 ⑩成品检验 ⑾铆钉检验 ⑿包装检验 ⒀出厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共9页 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主题内容与适用范围：本标准适用于浪型保持架过程检验、铆钉检验。 2、引用标准：国家标准、行业标准，根据各工序收购标准执行。 3、验收程序： ①外购部件进厂后同采购部办理入库暂存手续，库房在两天内填写送检单，急件急送，交质检部进行检验。 ②各工序进行抽检检验合格后，由质检员签字后进入下一工序。 4、检验要求： - 原材料检验要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检验项目 |  |  |  | 检查仪器或方法 |  |  |  |  | 标准 |  |  | 抽样数频次 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 判定数 |  |
| 1 | 滑伤 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  | 无 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 缺豁 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  | 无 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | 锈蚀 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  | 无 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | 薄厚均匀度 |  |  |  | 千分尺 |  |  |  |  | 0.7mm |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | 椭圆 |  |  |  | 带表卡尺 |  |  |  |  | ±0.02mm |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | 裂纹 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  | 无 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | 毛刺 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  | 0.15mm |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | 小黑点 |  |  |  | 显微镜 |  |  |  |  | 小于0.01mm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | 含碳量含硫量 |  |  |  | 红外线碳硫分析仪 |  |  |  |  | 0.04%-0.12% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | 抗拉力 |  |  |  | 拉力试验机 |  |  |  |  | 大于270mpa |  |  | 3片×100mm×100mm |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  | 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料检验要求注明： 每批料在抽检时合格，还需在生产过程中巡查并做记录，如发现不良品应停止生产，并做不合格处理，通知供应部、生产部做抗拉力试验，每月委外检测，并与标准值对比验证。 质保部接到供应部下发到货通知单必须带原材料质保书和实物对应，产地、炉号、排号、尺寸按抽检方法，每盒在上中下各抽一片测含碳量，同炉号的材料以三盒抽一盒的比例；不同炉号的每盒都要测，按标准验证，检测完后将质保书报告由检验员送给供应部、生产部，并在盒板上贴合格或不合格标示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 剪板检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检查仪器或方法 |  |  |  |  |  | 工艺要求标准 |  |  |  |  |  |  | 抽样（片） 检验频次 |  |  |  | 合格 判定数 |  |  |  |
| 外观 |  | 目测 |  |  |  |  |  | 无划伤、无毛刺、 无硌伤、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  | 50片 4次/班 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 尺寸 |  | 卡尺 |  |  |  |  |  | 剪板尺寸见技术要指导书 两边对称度要求0.5mm内 |  |  |  |  |  |  | 50片 4次/班 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：每班检验要做流水记录、时间记录，由检验员签名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③冲圆片、裁环检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  | 检查仪器或方法 |  |  |  |  |  | 工艺要求标准 |  |  |  |  | 抽样数（片） 检验频次 |  |  |  |  |  | 合格 判定数 |  |  |
| 外观 |  |  | 目测 |  |  |  |  |  | 无划伤、无毛刺、无硌、无锈蚀、无刀花、平整 |  |  |  |  | 50片 4次/班 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 椭圆度 |  |  | 目测、带表卡尺 |  |  |  |  |  | 0.02mm |  |  |  |  | 30片 4次/班 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 内外偏差 6001-6205 |  |  | 带表卡尺 |  |  |  |  |  | ±0.03 |  |  |  |  | 30片 4次/班 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 内外偏差 6206-6309 |  |  | 带表卡尺 |  |  |  |  |  | ±0.04 |  |  |  |  | 30片 4次/班 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 注：同尺寸的圆片直径差在0.03mm内，要做首件检验巡检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  |  | 共9页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 |  |
| 压弯检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  |  | 检验仪器或方法 |  |  | 工艺要求 |  |  | 抽样数（片） |  | 合格 判定数 |
| 表面质量 |  |  | 目测、平台 |  |  | 无硌伤、压痕、变形、牙印、啃牙、齐度 |  |  | 30片 4次/班 |  | 0 |
| 内外径高度 |  |  | 带表卡尺、高度尺 |  |  | 3.8~39 |  |  | 30片 4次/班 |  | 0 |
| 整形检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 | 检查仪器或方法 |  |  |  | 工艺要求 |  |  | 抽样数（片） |  |  | 合格判定 |
| 表面质量 | 目测 |  |  |  | 无硌伤、毛刺、内毛刺 、锈蚀、硌球、裂口 |  |  | 30片 4次/班 |  |  | 0 |
| 内/外径 | 带表卡尺 |  |  |  | 28.10±0.04/33.9±0.06 |  |  | 30片 4次/班 |  |  | 0 |
| 中心径 | 带表卡尺 |  |  |  | 31±0.025 |  |  | 30片 4次/班 |  |  |  |
| K值 | 百分表 |  |  |  | 3.25+0.025/0 |  |  | 30片 4次/班 |  |  | 0 |
| 平面差 | 百分表 |  |  |  | ≤0.015 |  |  | 30片 4次/班 |  |  | 0 |
| 稍度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：重点控制中心径、K值，其它项目按各厂家要求执行。 冲孔检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检查仪器方法 |  |  |  |  | 工艺要求 |  | 频次 抽检数 |  | 合格 |
| 表面质量 |  | 目测 |  |  |  |  | 无变形、毛刺 |  | 30片 4次/班 |  | 0 |
| 孔直径 |  | 通塞、止塞 |  |  |  |  | 1.10+0.04/0 |  | 10片 4次/班 |  | 0 |
| 同心度 |  | 标准塞规 |  |  |  |  | 小于0.03 |  | 30片 4次/班 |  | 0 |
| 注：重点控制变形、同心度、孔直径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  |  |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  | 共9页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 |  |
| 光饰检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  | 检查仪器方法 |  |  | 工艺要求 | 抽检数 |  |  | 合格 |
| 变形、钝边 |  | 目测 |  |  | 无变形、钝边 | 500片/次 |  |  | 0 |
| 外观 |  | 目测 |  |  | 无划伤、锈蚀， 亮度、清洁度 | 500片/次 |  |  | 0 |
| 混料 |  | 目测 |  |  | 无 | 500片/次 |  |  | 0 |
| 注：重点控制变形、钝边。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮化检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 检验方法 |  |  |  | 验收标准 |  | 合格 判定数 |
| 1 | 氮化颜色 |  | 每炉分行上、中、下三层 抽检各50片目测 |  |  |  | 瓦灰色 |  | 0 |
| 2 | 白亮层 |  | 上中下中间各抽3片检验微氏硬度 |  |  |  | 6—10um |  | 0 |
| 3 | 硬度 |  | 上中下中间各抽3片检验微氏硬度 |  |  |  | 360~540 |  | 0 |
| 4 | 脆度 |  | 上中下中间各抽3片检验微氏硬度 |  |  |  | 对折3次 |  | 0 |
| 注：氮化处理是增强保持架表面硬度、抗屈服，提高耐磨强度。 根据各客户的要求注意颜色的区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  | 共9页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第7页 |  |
| 成品检验 |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 | 检查仪器或方法 |  | 工艺要求 | 抽数 |  | 合格 |
| 表面质量 | 目测 显微镜 |  | 无毛刺、无伤痕、无变形、 无锈蚀，清洁度 | 500/次 |  | 0 |
| 游隙 | 百分表 |  | 0.25~0.42 | 30/次 |  | 0 |
| 内径 | 带表卡尺 |  | 28.1±0.04 | 30/次 |  | 0 |
| 外径 | 带表卡尺 |  | 33.9±0.06 | 30/次 |  | 0 |
| 中心径 | 带表卡尺 |  | 26±0.025 | 10/次 |  | 0 |
| K值 | 百分表架 |  | 3.25+0.025/0 | 10/次 |  | 0 |
| 平面压力 | 百分表 |  | ≤0.015 | 10/次 |  | 0 |
| 针孔直径 | 通塞止塞 |  | 1.10+0.04/0 | 10/次 |  | 0 |
| 同心度 | 塞规 |  | 小于0.03 | 500/次 |  | 0 |
| 注：重点控制同心度、游隙、锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  | 共9页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第8页 |  |
| 铆钉检验 |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 | 检查仪器方法 |  | 工艺要求 | 抽检数 （Kg） |  | 合格 |
| 表面质量 | 目测、放大镜5x |  | 光滑、无毛刺、裂纹、锈蚀、伤痕 | 100 |  |  |
| 同轴度 | 目测、转动 |  | 钉头对钉杆为0.03 | 10 |  |  |
| 台直径 | 千分尺 |  | 0.01-0.02 | 10 |  |  |
| 台长 | 千分尺 |  | ±0.02 | 10 |  |  |
| 杆直径 | 千分尺 |  | -0.02 -0.03 | 10 |  |  |
| 帽厚度 | 千分尺 |  | ±0.03 | 10 |  |  |
| 帽直径 | 千分尺 |  | ±0.3 | 10 |  |  |
| 尖长尺寸 | 千分尺 |  | 0.6-1.0 | 5 |  |  |
| 总长度 | 千分尺 |  | ±0.3 | 20 |  |  |
| 注：重点控制台直径、台长、同轴度。 |  |  |  |  |  |  |

| 聊城市人和 轴承有限公司 |  | 6004保持架生产过程检验规程 |  |  |  |  | 共9页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 |
| 包装检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 | 检查仪器方法 |  | 工艺要求 |  | 测量频次 |  |  |
| 无混装、漏油 | 目测 |  | 防锈油、塑料布、纸箱 |  | 每个型号每批次打包前抽检3-6件 |  |  |
| 出厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 | 测量设备 |  |  | 工艺要求 |  | 测量频次 |  |
| 外观 | 目测 |  |  | 光洁度要好 |  | 1把/批 |  |
| 内径 | 带表卡尺 |  |  | 按厂家要求 |  | 1把/3-6件/批 |  |
| 外径 | 带表卡尺 |  |  | 按厂家要求 |  | 1把/3-6件/批 |  |
| 中心径 | 带表卡尺 |  |  | 31±0.025 |  | 1把/3-6件/批 |  |
| 带钉 | 目测、压力秤 |  |  | 无掉钉、硌钉、压力达标 |  | 1把/3-6件/批 |  |
| 以上各检验项目要有对应的检验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |

外购保持架配套件送检单

送检日期：

| 产品名称 |  | 供货单位 | 供货数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 产品批号 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

制单：